## Slide 1: СВАРКА МЕТАЛЛОВ
классификация

## Slide 2: ВИДЫ СВАРКИ
деление по физическим признакам

## Slide 3: ПЛАВЛЕНИЕМ
(физический процесс)
- Дуговая
- Газовая
- Плазменная
- Электрошлаковая
- Электронно-лучевая
- Лазерная
- Световая
- Термитная и другие

## Slide 4: С ПРИМЕНЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ
(физико-механический процесс)
- Контактная
- Диффузионная
- Стыковая контактная
- Высокочастотная
- Дугопрессовая
- Газопрессовая
- Шлакопрессовая и другие

## Slide 5: ДАВЛЕНИЕМ
(механический процесс)
- Холодная
- Взрывом
- Ультразвуковая
- Трением
- Магнито-импульсная и другие

## Slide 6: ДУГОВАЯ СВАРКА
- По виду электрода и применению присадочной проволоки
- По виду дуги и степени её погружения в сварочную ванну
- По роду сварочного тока, его частоте и полярности
- По наличию внешнего воздействия на формирование шва
- По количеству дуг с раздельным питанием тока
- По количеству электродов с общим подводом сварочного тока
- По наличию и направлению колебаний электрода относительно оси шва
- По типу защитного газа и характеру защиты металла в зоне сварки
- По непрерывности процесса сварки
- По степени механизации процесса сварки
деление по техническим и технологическим признакам
Notes: Круто!

## Slide 7: Ручная дуговая сварка

## Slide 8: Покрытым (плавящимся металлическим) электродом
1- Прямой сварочный привод
2 – Электрододержатель
3 – Покрытый электрод
4 – Металлический стержень электрода
5 - Покрытие электрода
6 – Жидкие капли расплавленного электрода
7 – Электрическая сварочная дуга
8 – Защитный газ
9 – Жидкий шлак (шлаковая ванна)
10 – Шлаковая корка
11 - Проплавленный металл
12 – Основной металл
13 – Сварочная ванна
14 – Обратный сварочный провод

## Slide 9: Угольным (неплавящимся) электродом
1 – угольный электрод
2 – катодное пятно
3 – газовый столб дуги
4 – анодное пятно (кратер)
5 – кромки свариваемых деталей

## Slide 10: Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом

## Slide 11: Принцип действия
1. Источник питания дуги постоянным и перемененным током
2. Прямой сварочный провод
3. Вольфрамовый мундштук (цанга)
4. Корпус горелки для дуговой сварки
5. Сопло горелки
6. Электрическая (сварочная) дуга
7. Струя защитного инертного газа (аргона, гелия, их примесей )
8. Присадочная проволока
9. Сварочная ванна
10. Металл шва
11. Основной металл
12. Обратный сварочный провод

## Slide 12: Электрические схемы постов для ручной аргонодуговой сварки На постоянном токе
1. Сварочный генератор
2. Амперметр
3. Вольтметр
4. Прямой сварочный провод
5. Реостат балластный
6. Горелка для дуговой сварки
7. Расходометр (ротаметр)
8. Газовый редуктор
9. Баллон с аргоном (гелием)
10. Заземление стола (изделия)
11. Основной металл (изделие)
12. Обратный сварочный провод

## Slide 13: Электрические схемы постов для ручной аргонодуговой сварки На переменном токе
1. Сварочный трансформатор
2. Осциллятор
3. Заземление

## Slide 14: Специализированные установки для аргонодуговой сварки (ТИР, УДГ, ИПП, АП, ГИД и др.)

## Slide 15: РУЧНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА

## Slide 16: Плазмотрон
1. Основной металл (изделие)
2. Сварочная ванна
3. Сжатая дуга (струя)
4. Защитный газ
5. Защитное сопло горелки
6. Рабочее сопло горелки
7. Дежурная малоамперная дуга (вспомогательная)
8. Корпус горелки для плазменной сварки
9. Рабочая ионизационная камера
10. Вольфрамовый (циркониевый) электрод
11. Токопроводящий мундштук (цанга)
12. Аппаратура управления
13. Осциллятор
14. Источник питания дуги
15. Реостат для изменения силы тока в дуге

## Slide 17: Схемы процессов плазменной сварки
Сжатой дугой прямого действия
Сжатой дугой косвенного действия
(плазменной струей)

## Slide 18: СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (НЕРАЗЬЁМНЫЕ, ВЫПОЛНЕННЫЕ СВАРКОЙ)

## Slide 19: Условное обозначение соединений
Сварное соединение
Стыковое
Условное обозначение
Стыковое – С1…С45

## Slide 20: Условное обозначение соединений
Сварное соединение
Угловое
Условное обозначение
Угловое – У1…У10

## Slide 21: Условное обозначение соединений
Сварное соединение
Тавровое
Условное обозначение
Тавровое – Т1…Т9

## Slide 22: Условное обозначение соединений
Сварное соединение
Нахлёстное
Условное обозначение
Нахлёстное – Н1…Н2

## Slide 23: Условное обозначение соединений
Сварное соединение
Торцовое
Условное обозначение
Нет обозначений

## Slide 24: Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей

## Slide 25: ШВЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Условное деление швов

## Slide 26: По типу соединения
Стыковые
Угловые
Точечные

## Slide 27: По промежуткам в длине
Непрерывные
Прерывистые
Прерывистые цепные
Прерывистые шахматные

## Slide 28: По количеству слоёв (валиков)
Многослойные
Однослойные

## Slide 29: По форме наружной поверхности
Нормальные Вогнутые
Выпуклые

## Slide 30: По отношению к нагрузкам
Рабочие стыковые
и угловые
Связующие
Фланговые
Лобовые
Комбинированные
Косые

## Slide 31: По длине соединения
Короткие
Средние
Длинные

## Slide 32: По ширине
Узкие
(ниточные)
Средние
Широкие

## Slide 33: По характеру выполнения
Односторонние
Двухсторонние

## Slide 34: По положению сварки
В лодочку – Л
Нижнее – Н
Потолочное – П
Горизонтальное – Г
Вертикальное – В

## Slide 35: По конфигурации (направлению)
Прямолинейные
Криволинейные
(фигурные)
Кольцевые
Кольцевые спиральные

## Slide 36: По способу удержания сварочной ванны
На весу
На подкладке

## Slide 37: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СВАРОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА И ПОСТА (ИСТОЧНИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА)

## Slide 38: Общий вид сварочного трансформаторов ТД – 500 и СТШ - 500
1. Рукоятка переключения диапазонов сварочного тока
2. Рукоятка плавной регулировки сварочного тока
3. Защитный кожух трансформатора
4. Ручки трансформатора
5. Доска токовых зажимов
6. Стержневой стальной сердечник – магнитопровод
7. Вторичная обмотка
8. Первичная обмотка
9. Доска токовых зажимов промышленной сети (200 В, 300 В)
ТД – 500
СТШ – 500

## Slide 39: Электрическая схема сварочного трансформатора типа ТД (ТДМ) с подвижной вторичной катушкой и поста
1. Рубильник (S)
2. Предохранитель плавкий (FU)
3. Электрические провода высокого напряжения
4. Конденсатор (С)
5. Кожух трансформатора
6. Заземление кожуха
7. Стальной сердечник-магнитопровод
8. Первичная катушка (обмотка)
9. Переменные магнитные потоки (Ф1 и Ф2 и потери рассеивания ФР)
10. Вторичная катушка подвижная
11. Регулирование силы тока за счёт плавного перемещения вторичной катушки
12. Доска зажимов (QS)
13. Переключатель диапазонов тока (обмотки трансформатора могут соединятся треугольником (большие токи) и звездой (малые токи))
14. Вольтметр (PV)
15. Амперметр (PA)
16. Измерительный трансформатор тока (ТА)
17. Провода низкого напряжения – сварочная цепь
18. Прямой сварочный провод
19. Заземление сварочного изделия (сварочного стола)
20. Свариваемое изделие
21. Обратный сварочный провод

## Slide 40: Рукоятка переключателя диапазонов тока
Положение 1 – Соединение треугольником – большой ток
Положение 2 - Соединение звездой – малый ток

## Slide 41: Схема ручного передвижения магнитного шунта
А) Сила тока наименьшая (шунт помещён между катушками, магнитный поток проходит через него).
Б) Сила тока наибольшая (шунт удалён от катушек, магнитный поток проходит через стальной сердечник).

## Slide 42: Схема ручного передвижения вторичной катушки трансформатора с помощью винтового устройства

## Slide 43: Схема внешних характеристик источников питания
1. Крутопадающая
2. Пологопадающая
3. Жёсткая
4. Возрастающая

## Slide 44: Схема сварочного поста (кабины)
1 – Источник питания.
2 – Стол сварщика.
3 – Стул.
4 – Ящик для электродов.
5 – Стеллаж для деталей.

## Slide 45: Сварщику ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать трансформатор к промышленной сети

## Slide 46: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СВАРОЧНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ И ПОСТА (источники постоянного тока)

## Slide 47: Общий вид выпрямителя типа ВД – 306
1. Вентилятор для охлаждения выпрямительного блока
2. Выпрямительный блок
3. Вторичная катушка
4. Первичная катушка
5. Рукоятка плавного изменения силы тока
6. Стальной сердечник –магнитопровод
7. Рукоятка ступенчатого переключения диапазонов тока (звезда-треугольник)
8. Колодка штепсельного разъема
9. Гнездо токовых сварочных разъемов
10. Зажим для заземления кожуха выпрямителя
11. Прямой сварочный провод
12. Изделие
13. Обратный сварочный провод
ТИПЫ СВАРОЧНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ:
- Однопостовые
ВД, ВС, ВДГ, ВСЖ, ВДУ
- Многопостовые
ВКСМ, ВДМ, ВМГ, ВДУМ

## Slide 48: Электрическая схема сварочного выпрямителя типа ВД и поста
Питающая промышленная сеть трёхфазного переменного тока:
3…50 Гц, 220 В/380 В
1. Выключатель пакетный (SA1)
2. Предохранители плавкие (FU)
3. Электродвигатель 3-х фазный асинхронный для охлаждения блока полупроводниковых выпрямителей
4. Контактор, магнитный пускатель (КМ)
5. Силовой трёхфазный трансформатор, понижающий
6. Переключатель диапазонов тока (SA2)
- большие токи
- малые токи
7. Регулирование силы тока за счёт плавного перемещения первичной обмотки
8. Полупроводниковый блок выпрямителей (набор вентилей, диодов) (UD)
9. Вольтметр (PV)
10. Амперметр (PA)
11. Измерительный шунт (RS)
12. Токовые разъемы сварочной цепи
13. Реостат балластный (RR)
14. Свариваемое изделие
15. Заземление сварного изделия (стола)

## Slide 49: Общий вид балластного реостата (РБ - 300)
Электрическая схема реостата (РБ - 300)

## Slide 50: Схема влияния характеристик источников на колебания силы тока при разных направлениях дуги (либо длины дуги)
Схема влияния напряжения дуги (Uд), либо её длины (L) на силу тока (I) при крутопадающей характеристике источника питания

## Slide 51
СВАРЩИКУ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
подключать выпрямитель к промышленной сети

## Slide 52: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СВАРОЧНОГО ГЕНЕРАТОРА И ПОСТА (ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА)

## Slide 53: Схема простейшего коллекторного генератора (преобразователя, агрегата)
1. Коллектор
2. Токосъёмные щётки (Щ1, Щ2)
3. Электрический провод (обмотка)
4. Магнитный поток (Фк)

## Slide 54: Коллекторные сварочные источники постоянного тока
Генератор (Г)
1. Вентилятор
2. Якорь
3. Электромагнитные полюса
4. Распределительное устройство (коробка) с аппаратурой управления
5. Амперметр
6. Доска зажимов (клемм) сварочной цепи
7. Маховик регулировки силы тока (плавной)
8. Коллектор
9. Токосъемные щётки
10 Корпус генератора

## Slide 55: Коллекторные сварочные источники постоянного тока
Агрегат (Г + ДВС)
1. Генератор (Г).
2. Электродвигатель (Э).
3. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС).
Преобразователь

## Slide 56: Электрические схемы сварочных генераторов
Электрическая схема вентильного генератора (преобразователя, агрегата)
1. Выпрямительный блок (V1…V6).
2. Неподвижный статор.
3. Вращающийся ротор (индуктор).
4. Обмотка возбуждения (Фк).
5. Регулятор силы тока (плавный).

## Slide 57: Электрические схемы сварочных генераторов
С независимым возбуждением
1. Рубильник (SA).
2. Предохранитель плавкий (FU).
3. Электродвигатель (М) трёхфазного тока, асинхронный.
4. Стабилизатор напряжения (U B).
5. Трансформатор напряжения (TV).
6. Блок полупроводниковых выпрямителей (диодов) (VD).
7. Резистор (RR) – реостат.
8. Обмотка возбуждения генератора (LG).
9. Генератор (G).
10. Токосъёмники (меднографитовые щётки) – ХА1, ХА2.
11. Размагничивающая последовательно обмотка. генератора (L), создающая магнитный поток Фр.
12. Зажимная доска (разъединитель).
13. Заземление генератора.
14. Шунт измерительный (RS).
15. Амперметр (PA).
16. Вольтметр (PV).
17. Прямой сварочный провод .
18. Обратный сварочный провод.
19. Резистор (RR) – реостат.
20. Свариваемое изделие.
21. Заземление изделия.

## Slide 58: Электрические схемы сварочных генераторов
С самовозбуждением
1. Двигатель внутреннего сгорания (дизельный или карбюраторный).
2. Резистор (RR - сопротивление).
3. Обмотка возбуждения генератора.
4. Токосъёмники ХА1, ХА2, ХА3.
5. Разъединитель (доска зажимов).
6. Размагничивающая обмотка.
7. Шунт измерительный.
8. Амперметр (PA).
9. Вольтметр (PV).
10. Резистор (RR - сопротивление).
11. Обратный сварочный провод.
12. Свариваемое изделие.
Низкая сварочная цепь

## Slide 59: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВАРОЧНАЯ ДУГА

## Slide 60: Виды действия
Закрытая (под флюсом)
Прямого действия
Косвенного действия
Комбинированного действия

## Slide 61: Виды действия
Открытая
погружённая – вольфрамовым неплавящимся электродом
Покрытым электродом

## Slide 62: Схема объемной ионизации газа и падение напряжения в дуге
Uд – напряжение дуги, В
Uк – напряжение катода, В
Uст – напряжение газового столба дуги, В
Uа – напряжение анода, В
h – глубина проплавления ванны, мм
S – толщина свариваемой детали, мм
1. Покрытый электрод.
2. Катодное пятно.
3. Катодная область.
4. Газовый столб дуги.
5. Анодная область.
6. Анодное пятно.
7. Глубина проплавления сварочной ванны.
8. Основной металл.
9. Источник питания дуги постоянного тока.

## Slide 63: Перенос расплавленного металла

## Slide 64: Выполнение сварки
Неправильно
Правильно

## Slide 65: СХЕМА ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ

## Slide 66: Основные технологические операции в производственном процессе, выполняемые последовательно по разработанным инструкциям, техническим условиям, операционным или маршрутными картами
ОПЕРАЦИИ
- ПОДГОТОВКА сварочного оборудования, приспособлений (оснастки) и исходных сварочных материалов
- СБОРКА ДЕТАЛЕЙ ПОД СВАРКУ
- ВЫБОР ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ РЕЖИМОВ СВАРКИ
- ПРОЦЕСС СВАРКИ технические приёмы сварки и последовательность заполнения швов
- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (готовых изделий и конструкций) ГОСТ 3242 - 79

## Slide 67: ПОДГОТОВКА сварочного оборудования, приспособлений (оснастки) и исходных сварочных материалов
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
1. КОНТРОЛЬ оборудования и оснастки
2. КОНТРОЛЬ исходных материалов – основного металла, присадочной проволоки, защитных газов, флюсов и паст
3. КОНТРОЛЬ сварщиков

## Slide 68: СБОРКА ДЕТАЛЕЙ ПОД СВАРКУ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
1. КОНТРОЛЬ разделки и чистоты свариваемых кромок
2. КОНТРОЛЬ габаритных размеров изделия, углов, перекосов и смещения кромок деталей (переломов осей) правильности изготовления и установки остающихся и технологических подкладок
3. КОНТРОЛЬ прихваток
4. КОНТРОЛЬ предварительного подогрева (если требуется)

## Slide 69: ВЫБОР ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ РЕЖИМОВ СВАРКИ
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
1. КОНТРОЛЬ сварочного оборудования и аппаратуры, инструмента, приборов и самого сварщика
2. КОНТРОЛЬ состояния и плотности соединения сварочных проводов
3. КОНТРОЛЬ режимов сварки – силы тока, напряжения дуги и скорости сварки

## Slide 70: ПРОЦЕСС СВАРКИ технические приёмы сварки и последовательность заполнения швов
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
1. КОНТРОЛЬ техники сварки
2. КОНТРОЛЬ заполнения многослойных швов и швов, расположенных в разных местах изделия (конструкции)
3. КОНТРОЛЬ температуры свариваемого и охлаждаемого изделия
4. КОНТРОЛЬ устойчивости (стабильности) дуги
5. КОНТРОЛЬ правильности клеймения швов (при необходимости)

## Slide 71: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (готовых изделий и конструкций) ГОСТ 3242 - 79
1) НЕРАЗРУШАЮЩИЕ методы контроля качества(НМК):
- Внешний осмотр и измерения
- Капиллярный
- Радиационный
- Акустический
- Магнитный
- Течеискание
2) РАЗРУШАЮЩИЕ методы контроля качества (РМК):
- Механические испытания
- Металлографические исследования
- Химический анализ (контроль химического состава деталей)
- Коррозионные испытания
- Измерение твёрдости

## Slide 72: ТЕХНИКА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

## Slide 73: Возбуждение (возникновение) и горение дуги
ВПРИТЫК
ЧИРКАНЬЕМ

## Slide 74: Возбуждение (возникновение) и горение дуги
1. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
2. ОБРАЗОВАНИЕ ПРОСЛОЙКИ ИЗ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
3. ОБРАЗОВАНИЕ ШЕЙКИ
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДУГИ И СВАРОЧНОЙ ВАННЫ

## Slide 75: Перемещение (движение) электрода

## Slide 76: Схема заполнения многослойных швов по уровню поперечного сечения
Многослойная
Многослойная многопроходная
Стыковые соединения
Угловые швы
В лодочку (сварка только угловых швов)
углы 30, 45, 60

## Slide 77: Сварка в различных основных положениях
Вертикальное
Угол наклона покрытого электрода при сварке на подъем
Угол наклона и колебательные движения покрытым электродом при сварке на спуск (сварка тонких деталей)

## Slide 78: Сварка в различных основных положениях
Горизонтальное

## Slide 79: Угол наклона покрытого электрода, горелки для дуговой сварки и присадочной проволоки
При сварке покрытым электродом
При ручной аргонодуговой сварке правым способом
При сварке присадочной проволокой

## Slide 80: Схема зажигания дуги после её обрыва
Техника движения торцом электрода

## Slide 81: СВАРОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ (ИНОГДА НАЗЫВАЕМЫЕ СОБСТВЕННЫМИ И ВНУТРЕННИМИ)

## Slide 82: причины возникновения
Неравномерный (местный) нагрев и охлаждение основного металла

## Slide 83: причины возникновения
Усадка расплавленного металла (литейная усадка)

## Slide 84: причины возникновения
Структурные (фазовые) превращения закаливающихся сталей и других сплавов в зоне термического влияния

## Slide 85: Способы уменьшения собственных деформаций и напряжений
1. Использовать пластичный основной металл, покрытые электроды и присадочную проволоку.
2. Сокращать длину швов и толщину свариваемых деталей.
3. Избегать скоплений и пересечений швов.
4. Ограничивать применение накладок и косынок.
5. Симметрично располагать швы по всей конструкции.
6. Преимущественно использовать стыковые швы вместо угловых.
Конструктивные

## Slide 86: Способы уменьшения собственных деформаций и напряжений
Технологические
1. Использовать секционную сборку.
2. Правильно выбирать вид, режим и последовательность сварки.
3. Применять уравновешивающие и обратные деформации.
4. Жёстко закреплять детали при сварке.
5. Подогревать либо охлаждать свариваемые детали.
6. Использовать правку и отпуск .

## Slide 87: МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ДУГОВОЙ СВАРКИ

## Slide 88: Способы снижения основных реакций при сварке
1. Выполнять сварку короткой дугой;
2. Защищать и обезжиривать кромки свариваемых деталей;
3. Проводить термообработку сварочных материалов;
4. Правильно выбирать марки покрытых электродов, присадочной проволоки и др.

## Slide 89: Схемы плавильного пространства
1. Покрытый электрод
2. Жидкий шлак
3. Шлаковая корка
4. Металл шва (столбчатые кристаллиты)
5. Границы кристаллизационных слоев
6. Основной металл
Схема сварочной ванны

## Slide 90: Схемы плавильного пространства
При ручной дуговой сварке покрытым электродом
1. Капли расплавленного электрода, покрытые жидким шлаком
2. Защитный газ
3. Передняя (головная) часть сварочной ванны
4. Хвостовая часть ванны

## Slide 91: Схемы плавильного пространства
При ручной дуговой сварке покрытым электродом
При рекомендуемом расходе защитных (инертных) газов можно получить металл шва высокого качества (без оксидов, нитридов и др. включений)

## Slide 92: Схемы плавильного пространства
При ручной аргонодуговой сварке
1. Сопло
2. Вольфрамовый электрод
3. Сварочная ванна
4. Сжатая дуга

## Slide 93: Схема закристаллизовавшегося шва
1. Шлак жидкий
2. Расплавленный металл
3. Шов
4. Шлак

## Slide 94: Влияние дуги при дуговой сварке покрытым электродом
Короткая дуга
Длинная дуга

## Slide 95: Распределение температур за движущейся дугой
1. Жидкий шлак
2. Шлаковая корка
3. Затвердевший металл шва
4. Основной металл шва
5. Головная (передняя) часть
6. Задняя (хвостовая) часть
Сварочная ванна

## Slide 96: Состав струи аргона, истекающего из сопла горелки
Влияние расхода газа, скорости сварки (Vсв), типа сварного соединения на качество защиты зоны сварки (или эффективность газовой защиты)

## Slide 97: КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И СТРОЕНИЕ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ

## Slide 98: Схема образования кристаллов (кристаллитов или зерен металла)
1,2,3,4,5 – свободный рост кристаллов и прекращение их роста в местах правильной геометрической формы;
6,7,8 – соприкосновение кристаллов и прекращение их роста в местах контактов. Образование кристаллитов или зерен металла.

## Slide 99
Схема роста кристаллитов
Кристаллизационные слои в металле однослойного шва (химическая неоднородность металла по слоям)

## Slide 100: Схема кристаллизации и строения металла шва разной ширины и глубины проплавления
1- кристаллиты с большой скоростью роста
2 – неметаллические и газовые включения (шлак, поры)

## Slide 101: Схема влияния режима сварки на направление роста кристаллитов при затвердении
1. Большая сила сварочного тока, низкое напряжение (короткая дуга), Высокая скорость сварки (>h,<e);
2. Малая сила тока, высокое напряжение, низкая скорость сварки (<h,>e)
Для ручной дуговой сварки
Горячие кристаллизационные трещины в сварных соединениях

## Slide 102: Схема строения сварного соединения
1. Наплавленный металл;
2. Зона сплавления;
3. Участок перегрева
4. Участок нормализации
5. Участок неполной перекристаллизации
6. Участок рекристаллизации
7. Участок синеломкости

## Slide 103: ДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

## Slide 104: Относительная свариваемость данной стали
Хорошая
- марки Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, сталь 10, 15, 20, 25 и др.
Содержание углерода до 0,25.
Сталь не закаливается, детали свариваются без ограничений и без подогрева.
Удовлетворительная
- марки Ст5, сталь 30, 35 и др.
Содержание углерода до 0,35.
Рекомендуется:
- подогрев до 150…200 оС
Ограниченная
Содержание углерода до 0,45.
Рекомендуется:
- подогрев до 200…300 оС;
- охлаждение после сварки на спокойном воздухе;
- термообработка
Плохая
- марки сталь 65, 70, 75, 80, 85, У7, У8, У9, У10 и др.
Содержание углерода до 0,7.
Рекомендуется:
- подогрев до 300…400 оС;
- медленное охлаждение в печи, под кожухом, в теплом песке, под асбестовой тканью;
- гарантированная термообработка.

## Slide 105: Пример типовой разработки технологии ручной дуговой сварки балки из низкоуглеродистой стали
Операции технологического процесса сварки и контроль

## Slide 106: 1 операция – подготовка основного металла и контроль
Схема резки на механических ножницах
Схема термической кислородной резки без грата

## Slide 107: 2 операция – сборка деталей под сварку и контроль

## Slide 108: 3 операция – выбор режима сварки и контроль
1. Диаметр покрытого электрода выбирают по наименьшей толщине свариваемой детали – стенки 8 мм
2. Сила сварочного тока определяется по диаметру электрода и коэффициенту пропорциональности для данной стали
Iсв = dэ*К , [А] К= 40… 60 А/мм
либо
Iсв = (20 +6dэ)*dэ , [А]
3. Напряжение дуги (Uд) или длина должна быть наименьшей, опираться на чехольчик покрытия
Lд = dэ – (1…2), [мм]
Uд = 20 + 0.04*Iсв, [В]
Либо при короткой дуге
Uд = 16…18, [В]
4. Скорость сварки определяется размерами шва, заданными по ТУ или ГОСТ у (по ширине и выпуклости), смотри ГОСТ 5264 – 80, либо с помощью секундомера и длины шва
Vсв = αн *Iсв, [см/с]
Vсв = 3600*γ*Fш, [см/с]
Vсв = αн *Iсв, [м/с]
Vсв = 100*γ*Fш, [м/с]
где
αн –коэффициент наплавки, [г/А*ч]
Fш – площадь поперечного сечения шва, [см2]
γ – плотность металла, [г/см3]

## Slide 109: 4 операция – техника, последовательность сварки и контроль
КОНТРОЛЬ – осмотр корня шва с двух сторон и соблюдение последовательности заполнения швов на балке
Для сварки использовать:
1. Цепной кантователь
2. Поворотный стенд

## Slide 110: 5 операция – контроль готовой сварной балки проводится внешним осмотром и измерением
Проверяют габаритные размеры
Выявляют трещины, поры, подрезы, наплавы, усадочные раковины, свищи, прожоги, шлаковые включения, брызги металла, поверхностное окисление

## Slide 111: ТЕХНОЛОГИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

## Slide 112: Относительная свариваемость легированной стали
ХОРОШАЯ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОГРАНИЧЕННАЯ
ПЛОХОЯ
- если содержание углерода до 0,2% и легирующих компонентов до 3% (в сумме)
- если содержание углерода до 0,3% и легирующих компонентов до 5%
- если содержание углерода до 0,4% и легирующих компонентов до 10%
- если содержание углерода более 0,4% и легирующих компонентов более 10%

## Slide 113: Схема выполнения прихваток
1. Выполнения прихваток
2. Приварка технологических выводных пластин
3. Заполнение подварочного шва стыковых соединений из легированной стали марки 14х2ГМР

## Slide 114: Схемы сварки угловых швов
С большим объемом сварочной ванны и отсутствием зазора
С малым объемом сварочной ванны и наличием зазора

## Slide 115: Схема выполнения корневых швов с перевязкой
l – длина шва, выполняемого одним электродом
Схема предварительного подогрева стыковых соединений из высокопрочных сталей на удалении от оси шва

## Slide 116: Схема порядка заполнения швов с применением отжигающего валика
1. Отжигающий валик;
2. Зоны отпуска, полученные в результате заполнения отжигающего валика;
3. Зоны отпуска, полученные в результате заполнения отжигающего валика второго и третьего слоев;
4. Зоны отпуска в основном металле.

## Slide 117: Схема стыковых и тавровых соединений с «мягкими» прослойками

## Slide 118: ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЧУГУНА

## Slide 119: Относительная свариваемость чугуна
Микроструктура чугуна при увеличении
ОГРАНИЧЕННАЯ – если чугун имеет шаровидную и хлопьевидную мелкозернистую структуру (зерна), равномерно расположенную по всему сечению и длине всей детали, имеющей в химическом составе такие легирующие компоненты (добавки) как кремний, никель, алюминий, медь, кобальт и другие графитизаторы чугуна.
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ
КОВКОВЫЕ
ПЛОХАЯ – если чугун имеет пластинчатую крупнозернистую структуру (зерна), расположенную неравномерно по сечению и длине детали, имеющий в химическом составе такие добавки, как серу, хром, цинк, марганец и другие отбеливатели чугуна.
БЕЛЫЙ
СЕРЫЙ

## Slide 120: Холодная сварка
Без предварительного подогрева деталей

## Slide 121: Схема сварки чугуна по стальным шпилькам (ввертышам)
1. Расположение шпилек;
2. Последовательность обварки шпилек;
3. Установка стальных связей (стержней) между шпильками;
4. Свариваемое изделие.

## Slide 122: Горячая сварка с подогревом
Холодная
Перегретая
Нормальная
Формы сварочной ванны в зависимости от её нагрева

## Slide 123: Подогрев плазменной горелки для газовой сварки
Подготовка чугунного изделия
Графитовая пластина
Графитовая
подкладка
Формовочная
смесь
Трещина
Изделие
Схема расположения печей для подогрева чугунных деталей
1,2 – печи;
3 - камера охлаждения;
4 - сварочный стол.

## Slide 124: Покрытые комбинированные электроды
Стальной стержень
Медный стержень
Готовый покрытый электрод
Покрытие
Прихватки
Пучок комбинированных электродов

## Slide 125: ТЕХНОЛОГИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (СПЛАВОВ)

## Slide 126: Основные особенности (трудности) сварки данных металлов (сплавов)
МЕДЬ И ЕЁ СПЛАВЫ
1- Легкое образование оксида в расплавленном состоянии;
2 – Склонность к образованию горящих трещин и микротрещин (водородная боязнь меди);
3 - Повышенная жидкотекучесть;
4 – Склонность к росту зерен;
5 – Необходимость предварительного подогрева.
Основные виды сварки
1. Покрытым электродом из меди (сплавы латуни, бронзы);
2. Угольным электродом с присадочной проволокой и флюсом;
3. Ручная аргонодуговая и плазменная сварка.

## Slide 127: Основные особенности (трудности) сварки данных металлов (сплавов)
АЛЮМИНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ
1- Образование тугоплавкого и тяжелого оксида;
2- Склонность к образования горячих трещин;
3- Склонность к повышенной пористости, особенно сплавов АМг;
4- Отсутствие видимой сварочной ванны при газовой сварке.
Основные виды сварки
1. Покрытым электродом из алюминия (сплава);
2. Угольным электродом с присадочной проволокой и флюсом;
3. Ручная аргонодуговая и плазменная сварка.

## Slide 128: Основные особенности (трудности) сварки данных металлов (сплавов)
МАГНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ
1- Образование тугоплавкого оксида;
2- Образование крупнозернистой структуры;
3- Появление пор и трещин.
Основные виды сварки
1. Угольным электродом с присадочной проволокой и флюсом;
2. Ручная аргонодуговая и плазменная сварка.

## Slide 129: Основные особенности (трудности) сварки данных металлов (сплавов)
ТИТАН И ЕГО СПЛАВЫ
1- Интенсивное поглощение вредных газов – кислорода, водорода и азота (жаропрочные сплавы титана не теряют своих свойств при нагреве до 500…600);
2- резкое снижение пластических свойств из-за проникновения в металл вредных газов;
3- Образование крупнозернистой структуры;
4- Возможность появления холодных трещин.
Основные виды сварки
1. Ручная аргонодуговая и плазменная сварка.

## Slide 130: ВСЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ ТРЕБУЮТ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 131: Участки зачистки и обезжиривания
Подогрев медных деталей до 150…250 оС
Проковка швов после сварки

## Slide 132: Схема аргонодуговой сварки изделий
1. Вольфрам
2. Сопло аргона
3. Сопло азота
Подача защитных газов в зону сварки
1. Боковая
2. Центральная с одним концентрическим потоком.
3. Центральная с двумя концентрическими потоками.

## Slide 133: Схема аргонодуговой сварки изделий с применением приспособлений
Клавишного прерывистого типа

## Slide 134: Схема аргонодуговой сварки изделий с применением приспособлений
Прижимов непрерывного типа

## Slide 135: Схема защиты лицевой и обратной стороны шва (корня шва) при сварке
1. Стыковых соединений
2. Тавровых соединений
3. При сварке трубопроводов
4. Для защиты внутренней (обратной) стороны трубопроводов

## Slide 136: Схема сварки титана в камерах и боксах с контролируемой средой
1. Камера (бокс)4
2. Защитное стекло;
3. Резиновые перчатки;
4. Источник питания дуги (прямая полярность);
5. Заземление камеры;
6. Свариваемое изделие;
7, Горелка для дуговой сварки;
8, Трубопровод для подачи аргона;
9. Трубопровод для откачки воздуха из камеры.

## Slide 137: ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

## Slide 138: Схема использования рациональной разделки кромок
Способы соединений

## Slide 139: Схема сварки наклонным электродом
Схема сварки лежачим электродом
Сварка трёхфазной дугой

## Slide 140: Схема сварки с глубоким проплавлением (с опиранием на чехольчик покрытия)
Угловых швов
Стыковых швов
Погружённой дугой

## Slide 141: Схема сварки с глубоким проплавлением (с опиранием на чехольчик покрытия)
Вертикально
Горизонтально
В сварочной ванне

## Slide 142: Устройство бункера для безогарковой сварки

## Slide 143: ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ НАПЛАВКИ

## Slide 144: Угольным электродом, используя порошковые и зернистые смеси, керамику, керамические легирующие флюсы, чугунные опилки (крошку)
Вольфрамовым электродом
в инертных газах
(аргон, гелий и их смеси)
с использованием высоколегированной присадочной проволоки

## Slide 145: Покрытым электродом
1- графитовые пластины;
2- слой прокаленной буры;
3- слой твердого сплава;
4- наплавленный слой.
Движение электрода

## Slide 146: Схема наплавки валиков
Наплавка твёрдыми сплавами
m – шаг наплавки;
Е – ширина шва;
h – глубина проплавления.

## Slide 147: Схема наплавки большей площади (цифрами указана последовательность заполнения валиков)
Схема наплавки валиков в несколько слоёв
1- первый слой
2- второй слой
3- третий слой

## Slide 148: Сжатой дугой (плазменной струёй) в аргоне порошкообразных зернистых и литых твёрдых сплавов
Схема наплавки цилиндрических поверхностей
Гребёнкой покрытых электродов
Многодуговая наплавка больших деталей несколькими сварщиками

## Slide 149: Дефекты сварных соединений

## Slide 150: Внешние
Трещины
1. Продольные
2. Поперечные
3. Разветвление
4. В зоне термического влияния

## Slide 151: Внешние
1. Дефекты формы и размеров шва
2. Поры
3. Цепочки пор
4. Усадочные раковины
5. Шлаковые включения
6. Подрезы
7. Свищ
8. Смещение кромок
9. Вогнутость шва
10. Наплывы

## Slide 152: Внутренние
1. Непровары
2. Поры
3. Скрытые наплывы
4. Трещины
5. Шлаковые включения

## Slide 153: Сквозные
1. Местные несплавления кромок
2. Прожог
3. Трещины
4. Шлаковые включения

## Slide 154: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

## Slide 155: Неразрушающие виды и методы контроля
Технический осмотр
включает один метод – внешний осмотр измерение поверхностных и сквозных дефектов

## Slide 156: Неразрушающие виды и методы контроля
Радиационный
1. Фотоплёнка
2. Кассета
3. Экраны
4. Рентгеновские лучи
5. Гамма-лучи
6. Рентгеновская трубка
7. Свинцовый кожух
8. Ампула радиоактивного вещества
Рентгеновскими
лучами
Гамма -лучами

## Slide 157: Неразрушающие виды и методы контроля Магнитный
Схема распределения магнитного потока по сечению сварного шва
Без дефекта
С дефектом
Магнитопорошковый метод
Запись на ленту:
1. сварочное соединение (изделие);
2. электромагнит;
3. ферромагнитная лента.

## Slide 158: Неразрушающие виды и методы контроля Схема магнитографического метода
Характер импульсов на экране осциллографа
1. Сварной шов без дефектов
2. Трещины и непровары
3. Шлаковые включения и поры в шве
Акустический
Схема ультразвукового контроля стыкового шва
1. Генератор ультразвуковых импульсов
2. Пьезокристаллические щупы
3. Приёмный усилитель сигналов
4. Экран дефектоскопа

## Slide 159: Неразрушающие виды и методы контроля Течеискание Схема манометрического метода
1- Сжатый воздух
2- Аммиак
3- Закрытая конструкция (сосуд)
4- Манометр
5- Бумага или бинт; пропитанный реактивом
6- Запорный кран (клапан)
Схема капиллярной проверки
1. Открытая конструкция (бак)
2. Сухой меловой раствор
3. Керосин

## Slide 160: Неразрушающие виды и методы контроля Течеискание Схема пузырьковой проверки
1. Сжатый воздух (от сети)
2. Газовый редуктор
3. Манометр
4. Кран (клапан)
5. Бак с жидкостью
6. Жидкость
7. Закрытая конструкция
Схема вакуумной проверки
1. Трёхходовой кран
2. К вакуумному насосу
3. Органическое стекло
4. Губчатая резина
5. Вакуумная камера
6. Мыльный пузырь при обнаружении мест локальных течей
7. Мыльная плёнка
8. Открытая или закрытая конструкция
9. Давление атмосферы

## Slide 161: Неразрушающие виды и методы контроля Течеискание
Схема установки для контроля газоаналитическим методом с помощью гелиевого течеискателя
1. Гелиевый течеискатель
2. Шуп-улавливатель
3. Закрытая сварная конструкция
4. Вакуумметр
5. Клапаны краны
6. Газовый редуктор
7. Баллон с гелием
8. Вакуумный насос

## Slide 162: Разрушающие методы контроля Схема механических испытаний сварных соединений
Круглые образцы до и после испытаний
Схема вырезки плоских образцов

## Slide 163: Разрушающие методы контроля Выбор расположения образцов для определения механических свойств по макрошлифу сварного соединения
1. На ударную вязкость вдоль кристаллитов
2. Поперёк кристаллитов
3. На участке перегрева зоны термического влияния
4. Круглые образцы для определения прочности швов при растяжении
Схема измерения твердости
А. по бринеллю – вдавливанием стального шарика
Б. пороквеллю – вдавливанием алмазного конуса
В. По виккерсу – вдавливанием алмазной пирамиды

## Slide 164: Разрушающие методы контроля
Замер твёрдости в сварных соединениях
Схема испытаний готовых образцов с помощью коррозии