## Slide 1: ПРАВКА МЕТАЛЛА

## Slide 2: 1. Сущность, назначение и способы правки
Правка - это операция по выпрямлению изогнутого или покоробленного металла, которой можно подвергать только пластичные материалы: алюминий, сталь, медь, латунь, титан.
Правку осуществляют на специальных правильных плитах, которые изготавливаются из чугуна или стали.
Правку мелких деталей можно производить на кузнечных наковальнях.
Правка металлов выполняется молотками различных типов в зависимости от состояния поверхности и материала детали, подвергаемой правке.

## Slide 3: Продолжение 1 вопроса
Правку осуществляют несколькими способами: изгибом, вытягиванием и выглаживанием.
Правку изгибом применяют при выправлении круглого (прутки) и профильного материала, которые имеют достаточно большое поперечное сечение. В этом случае пользуются молотками со стальными бойками.
Правку вытягиванием используют при выправлении листового материала, имеющего выпуклости или волнистость. Производят такую правку молотками с бойками из мягких металлов или киянками.
Правку выглаживанием применяют в тех случаях, когда заготовка имеет очень малую толщину. Выглаживание осуществляют деревянными или металлическими брусками.

## Slide 4: 2. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРАВКЕ
Рис. 1. Правильная плита
На таких плитах правят профильные заготовки и заготовки из листового и полосового материала, а также прутки из черного и цветного металла.

## Slide 5: Продолжение 2 вопроса
Рис. 2. Молотки с мягкими вставками:
а - с призматической; б - с цилиндрической: 1 - штифт; 2 -боек; 3 - рукоятка; 4 - корпус
Кувалды представляют собой молотки большой массы (2,0... 5,0 кг) и используются для правки круглого и профильного проката большого поперечного сечения в тех случаях, когда сила удара, наносимого обычным слесарным молотком, недостаточна для выправления деформированной заготовки.

## Slide 6: Продолжение 2 вопроса
Киянки - это молотки, ударная часть которых выполнена из де­рева твердых пород, ими правят листовой материал из металлов высокой пластичности. Характерная особенность правки киянками в том, что они практически не оставляют следов на выправляемой поверхности.
Гладилки металлические или деревянные (из твердых пород дерева: бук, дуб, самшит) предназначены для выправления (выглаживания) листового материала небольшой толщины (до 0,5 мм). Этот инструмент в процессе обработки, как правило, не оставляет следов в виде вмятин.

## Slide 7: 3. МЕХАНИЗАЦИЯ ПРИ ПРАВКЕ
Рис. 3. Ручной пресс: а - правка в центрах; б – правка на призмах
Простейшим устройством для механизации правки является ручной пресс (рис. 3), с помощью которого осуществляют правку профильного проката и пруткового материала.

## Slide 8: Продолжение 3 вопроса
Рис. 4. Правильная машина: а - общий вид;
б - схема правки; Р - усилие правки
Рис. 5. Правильные вальцы

## Slide 9: 4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРАВКЕ
1. При правке полосового и пруткового материала (круглого, квадратного или шестигранного сечения) выправляемая деталь должна касаться правильной плиты или наковальни не менее чем в двух точках (рис. 6).
Рис. 6. Правка полосового и пруткового материала

## Slide 11: Продолжение 4 вопроса
4. Правку листового материала толщиной 0,5... 0,7 мм необходимо производить при помощи деревянных молотков - киянок (рис. 7).
5. При правке полос, изогнутых по ребру (рихтовке), а также листового материала со значительными деформациями необходимо применять способ правки растяжением (рис. 8).
Рис. 7. Правка листового материала киянкой
Рис. 8. Правка полосы, изогнутой по ребру

## Slide 16: Продолжение 4 вопроса
6. Правку полос с винтовым изгибом необходимо выполнять в ручных тисочках (рис. 9, б).
Рис. 9. Правка полосы с винтовым изгибом:
а - полоса с двойным изгибом; б - правка полосы в ручных тисочках

## Slide 18: Продолжение 4 вопроса
7. Контроль качества правки следует производить в зависимости от конфигурации заготовки и ее исходного состояния: на «глаз» (рис. 10) - визуально, линейкой, перекатыванием по плите; «на карандаш» (рис. 11) - путем вращения выправленного вала в центрах ручного винтового пресса.
8. При правке полосового и пруткового материала на плите (наковальне) необходимо пользоваться
Рис. 10. Контроль правки визуально
Рис. 11. Контроль правки «на карандаш»
рукавицами, правку выполнять молотком или кувалдой, прочно насаженной на рукоятку.

## Slide 19: 6. ТИПИЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПРИ ПРАВКЕ, ПРИЧИНЫ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Дефект | Причина | Способ предупреждения
После правки обработанной детали в ней имеются вмятины | Правка производилась ударами молотка или кувалды непосредственно по детали | Правку производить через прокладку или наставку из мягкого металла, при правке обработанные цилиндрические детали устанавливать на призмы
После правки листово­го материала киянкой или молотком через деревянную наставку лист значительно деформирован | Применялись недостаточно эффективные способы правки | Применить способ правки пу­тем растяжения металла по краям выпуклости, чередуя этот способ с правкой прямыми ударами
После рихтовки полоса непрямолинейна по ребру | Процесс правки не окончен | Правку заканчивать ударами по ребрам полосы, переворачивая ее в процессе правки на 180°

## Slide 20: Спасибо за внимание!